49寸国产大浮球技术指标要求

技术参数：

1.采用浇筑工艺一体成型，平台密度≤0.58g/cm3；

2.净浮力大于等于320㎏，水下工作深度不小于2000m；

3.平台外表面为ABS/ASA保护层；

4.平台中部环绕防撞缓冲条；

5.∮250㎜仪器舱一个；∮75㎜仪器舱两个；∮20㎜支架通孔四个。6.所有金属嵌件均为钛合金材料。

7.辅件：ADCP固体环1套，材质尼龙材料；平台支吊架1套，材质不锈钢。